국가기술자격 실기시험문제

[공개]

자 격 종 목	방 수 기 능 사	과 제 명	개량아스팔트시트방수

※ 실제 출제되는 시험문제 내용은 공개한 문제에서 일부 변형될 수 있음

※ 시험시간 : 2시간 40분

1. 요구사항

※ 주어진 가설물에 아래의 조건에 따라 도면과 같이 개량아스팔트시트 방수작업을 하시오.

가. 주위벽의 방수층 치켜올림은 벽의 상단면 바깥쪽 끝에서 30mm 위치까지 하고(도면 참조) 끝부분은 코킹처리하시오.

나. 바닥과 치켜올림의 이음새(폭 200mm 시트), 모서리(200×200mm 시트), 관통파이프
둘레에는 보강붙임을 하시오.

다. 관통파이프의 최종마무리는 바닥면에서 150mm 높이까지 방수처리하시오.

라. 도면과 같이 구배가 있다고 가정하고 방수작업을 하시오.

마. 파이프는 연속된 것으로 가정하여 시트를 위에서 덮어 씌우지 않도록 하시오.

바. 시트의 접합부 겹침폭은 100mm로 하고, 바닥은 2매, 들어간 모서리 및 나온 모서리는

6매, 관통파이프는 5매를 초과하여 중복해서 포개지지 않도록 하시오.

(단, 들어간 모서리 및 나온 모서리에서 보강붙임이 아닌 시트마감의 이음이 있을 경우 1매로 본다.)

사. 도면에 표시된 바닥의 시트방수 마무리 부위는 코킹처리하시오.

아. 보강시트도 개량아스팔트시트를 사용하시오.

자. 파이프 둘레 최종 보강붙임에서 바닥부분은 개량아스팔트시트를 용융하여 붙임하시오.

차. 파이프 상단부는 철선 마감 후 용융 처리하시오.

카. 최종 본시트작업(큰 바닥, 작은 바닥 등) 위에 덧붙임 등 별도의 보강붙임은 하지
않습니다.(파이프 부위 제외)

타. 시험장에 설치된 가설물 및 관통파이프의 크기는 반드시 실측하여 작업하도록 합니다.

파. 바닥 부분에 있어서 큰 바닥과 작은 바닥 시트는 기둥 삼각면목 하부에서의 간격이 30mm 이하가 되도록 붙이시오.

하. 작은 바닥 시트의 오른쪽 상단 내민 길이는 100mm 이하가 되도록 하시오.

※ 시험위원은 수험자로 하여금 지급된 아스팔트펠트를 가설물의 바닥과 벽면에 스테이플러
철침으로 덧대고 (상단면까지 씌운다) 관통파이프를 부착시킨후 이 위에 방수작업을 하도록 하시오.(이 작업에 소요된 시간은 시험시간에서 제외)

4 - 1

자 격 종 목	방 수 기 능 사	과 제 명	개량아스팔트시트방수

2. 수험자 유의사항

※ 다음 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하시오.

1) 파이프는 방수층에 관통된 것으로 가정합니다.

2) 지급재료에 이상이 있을 경우 시험위원 확인 후 교환할 수 있으나 수험자의 잘못으로

인한 것은 재 지급하지 않습니다.

3) 지급된 재료 이외는 사용할 수 없으며 수험자 잘못으로 버린 시트지가 있을 경우 감점됩니다.

4) 실기시험을 위해 시험문제의 치수, 모양 등 형식에 맞추어 사전 제작한 공구 등은
사용할 수 없습니다.

5) 다음 사항에 대해서는 채점 대상에서 제외하오니 특히 유의하시기 바랍니다.

가) 실격

(1) 지급된 재료 이외의 재료를 사용한 경우

(2) 시험 중 시설ㆍ장비의 조작 또는 재료의 취급이 미숙하여 위해를 일으킬 것으로
시험위원 전원이 합의하여 판단한 경우

나) 미완성

(1) 시험시간 내에 요구사항을 완성하지 못한 경우

다) 오작

(1) 시험시간 내에 제출된 작품이라도 다음과 같은 경우

㉮ 요구사항의 작업요소 중 누락된 것이 있는 작품

㉯ 도면 내용과 상이한 작품

㉰ 도면 및 요구사항의 치수내용에 대해 치수오차 ± 30mm 이상일 경우

㉱ 방수성능이 없는 것으로 판단되는 작품

① 큰 바닥 시트의 좌우를 바꿔서 시트 붙임한 경우

② 큰 바닥과 다른 시트의 겹침부에서 큰 바닥 시트의 접착제 부착 부위를
일부라도 재단한 경우(단, 관통파이프 부위 제외)

③ 벽에서 바닥까지 붙이는 최종 시트(큰 바닥, 작은 바닥 시트)를 각각 1매로
시공하지 않고 중간에 겹침을 둔 경우

④ 최종 시트 작업(큰 바닥, 작은 바닥 등) 위에 덧붙임 등 별도의 보강붙임을
한 경우

⑤ 큰 바닥 및 작은 바닥 시트와 기둥 삼각면목 하부의 간격이 30mm를 넘는 경우

⑥ 작은 바닥 시트의 오른쪽 상단 내민 길이가 100mm를 넘는 경우

⑦ 기타 방수성능이 없는 것으로 판단되는 경우

㉲ 보강붙임을 하지 않았거나 관통파이프 둘레처리가 잘못된 경우

㉳ 요구사항□바□항의 겹침 매수를 초과하는 경우

6) 모든 작업이 끝나고 시험위원의 채점이 끝나면 시험위원의 지시에 따라 주변을 정리
하도록 합니다.

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국산업인력공단입니다. 문제의 일부     또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자) 출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

4 - 2

3. 도 면

자격종목	방수기능사	과 제 명	개량아스팔트시트방수	척 도	N.S

4 - 3

4. 지 급 재 료 목 록			자격종목	방 수 기 능 사
일 련 번 호	재 료 명	규 격		단 위	수 량	비 고
1	개량아스팔트시트	두께2.0mm,1m× 10m		M	6.3	1면 자착식
2	아스팔트 펠트	1m× 42m(25kg)		M	5	바탕 깔기용
3	철 선	# 21		M	2
4	파이프(P.V.C)	ø100, 길이 200mm		개	1
		※ 세워질 수 있도록 밑부분이 플렌지(전)가 붙어 있어야 한다. (그림 참조)
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4 - 4